Экзогенераторы “ЭКОВ-125-И1” предназначены для получения экзотермического газа, содержащего до 0,5% СО2, с точкой россы -40 °С _ +60 °С. Установки для приготовления экзотермического газа предназначена для обеспечения взрывобезопасной и контролируемой атмосферой процессов термообработки, в том числе отжига и высокотемпературного отпуска стали в электропечах при температуре ниже 750°С. Получение экзогаза в экзогенераторах “ЭКОВ” основано на неполном сжигании природного газа, пропанобутановых смесей и других углеводородистых газов в смеси с воздухом. Изменяя расход воздуха при сжигании, можно варьировать составом готовой атмосферы в достаточно широких пределах по содержанию в ней СО, СО2 , N2.

Exogenerators „ЭKOB-125-И1” are designed for obtaining of exothermic gas that contains till 0.5% of CO2 with dew-point equalled to -40 °C_+60 °C. Plants for preparing of exothermic gas are designed for supplying of inexplosive and controlled atmosphere of thermal processing, annealing and high-temperature release of steel in electric furnaces of temperature lower that 750 °C. Obtaining of exogas in exogenerators “ЭKOB” is based on incomplete incineration of natural gas, mixtures of propane-butane and other hydro-carbonic gases in mixture with air. Changing air consumption when incinerating we can vary the composition of prepared atmosphere in a sufficiently wide range of CO, CO2, N2 contained in it.

Технические характеристики:

Technical characteristics:

| Производительность, м3\ч / Capacity, m3/h | 125 |
| --- | --- |
| Установленная мощность, кВт / Determinate Power, kW | 52 |
| Номинальное напряжение, В / Nominal Voltage, V | 380/220 |
| Номинальная частота, Гц / Nominal Frequency, Hz | 50 |
| Число фаз / Number of Phases | 3 |
| Состав готовой атмосферы, % Prepared Atmosphere Composition, % | СО2 - до 0,5;CO - до 2; Н2 - до 2; N2 – остальное / other |
| Точка росы, °С / Dew-Point, °C | -40_+60 |
| Расход воды, м3/ч / Water Consumption, m3/h | 12 |
| Давление газа на выходе из установки, кПа / Pressure of Gas Outing the Plant, kPa | 3-4 |
| Давление газа на входе в установку, кПа / Pressure of Gas Entering the Plant, kPa | 20-25 |
| Площадь, занимаемая установкой, м2 / Plant Area, m2 | 25 |
| Масса установки, т / Plant Mass, t | 11,8 |